华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷 （答案必须写在答题纸上） 招生专业 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、材料工程 科目名称 材料科学与工程基础 科目代码 832 一、选择题（每小题3分，共8小题，共24分） 1、常温下，金属多晶体的塑变方式为（）。 A.滑移、孪生、蠕变 B.滑移、孪生、扭折 C.滑移、攀移、交滑移 D.滑移、孪生、晶界滑移 2、高温回复的机制为（）。 A.位错的滑移与交滑移 B.位错的攀移与多边化 C.多边化与亚晶合并 D.弓出形核与亚晶合并 3、以下合金相结构中高熔点、高硬度、脆性大、晶体结构简单的是（）。 A.拓扑密堆相 B.复杂晶格结构间隙化合物 C.电子化合物 D.间隙相 4、在立方系中，晶面（hkl）与晶向 [hkl] 关系为（） A.[hkl]∥（hkl） B.[hkl]⊥（hkl） C.无确定关系 D. [hkl]在（hkl）内 5、将多晶体金属加热到较高温度保温，晶粒要发生长大，晶粒长大方式是（）。 A.亚晶合并长大 B.晶界向外弓出长大 C.晶界向曲率中心移动 D.Y结点的移动 6、下列关于位错环的说法正确的是（）。 A.位错环不可能处处都是刃位错 B.位错环可以处处都是刃位错 C.一个位错环上必定同时存在有刃位错和螺位错 D.一个位错环上必定同时存在有刃位错、螺位错和混合位错 7、合金与纯金属结晶的不同点是（）。 A.需要过冷 B.需要能量起伏 C.需要成分起伏 D.需要结构起伏 8、下列不属于铸锭中宏观偏析的是（）。 A.正常偏析 B.枝晶偏析 C.反常偏析 D.比重偏析 二、判断题（每题3分，共8小题，共24分）（正确为√；错误为×） 1、 Zn的晶体结构为密排六方结构，密排六方结构属于14种布拉菲点阵中的一种。 2、 有些具有一定原子比的固溶体在高温时是无序固溶体，当降温到某一临界温度以下，可能转变为有序固溶体，一旦发生有序化转变会导致某些性能的突变。 3、金属结晶过程中，形核有均匀形核与非均匀形核两种方式，由于均匀形核所需形核功较高，所以主要是以非均匀形核为主。 4、 冷加工与热加工是以变形的温度来区分的，金属钨在1000℃塑变叫热加工，由于温度高，故加工硬化与再结晶软化呈动态平衡，在一定应力下可持续变形。 5、二元合金中，固溶体结晶时，在正的温度梯度下，晶体只能以平面方式长大，不能以树枝状或胞状方式长大。 6、空位和间隙原子属于点缺陷，点缺陷的存在使体系的能量升高，故随温度的升高，原子活动能力增强，点缺陷数目将下降。 7、采用三轴制对密排六方结构进行晶面指数和晶向指数的标定，标定结果同族晶面或晶向的指数不同。 8、液态金属结晶时，在过冷液体中，能够形成等于临界晶核半径的晶胚所需的过冷度叫临界过冷度。 三、简答题（每题6分，共6小题，共36分） 1、原子半径与晶体结构有关。当晶体结构的配位数降低时原子半径如何变化？ 2、为什么外界温度的急剧变化可以使日用陶瓷器件开裂或破碎？ 3、 将已冷拉高聚物加热到它的玻璃化转变温度以上时，冷拉中产生的形变是否能回复? 4、简述晶体长大机制与与液—固界面结构的关系 5、分析位错促进形核的主要原因。 6、什么是聚合物材料？聚合物力学性能的最大特点是什么？ 四、综合题（共4题，共45分） 1、判定下列反应能否进行： （10分） 2、已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）（10分） 3、单晶铜拉伸，已知拉力轴的方向为[001]，σ=106 Pa，求(111)面上柏氏矢量的螺位错线上所受的力（）（10分） 4、Mg-Ni系的一个共晶反应如下： 设ω1Ni = C1为亚共晶合金，ω2Ni = C2为过共晶合金，这两种合金中先共晶相的质量分数相等，但C1合金中的α总量为C2合金中α总量的2.5倍。试计算C1合金和C2合金的成分。（15分） 五、问答题（共2题，共21分） 1、讨论陶瓷材料可能的后加工方法（11分） 2、讨论高分子聚合物的后处理方法。（10分）

共 4  页  第 4  页