华侨大学2012年硕士研究生入学考试专业课试卷 （答案必须写在答题纸上） 招生专业 材料加工工程 科目名称 材料科学基础 科目代码 854 一、选择题(每小题包含至少一个正确选项,每小题3分,共30分) 1. BCC、FCC和HCP等三种典型晶体结构中, 单位晶胞的原子数分别为 . (A) 2, 4, 6 (B) 4, 2, 6 (C) 3, 4, 5 (D) 6, 2, 4 2. 金属结晶形核时, 临界晶核半径rK与过冷度ΔT及表面自由能σ之间的关系为 . (A) ΔT越大, rK越小 (B) ΔT越大, rK越大 (C) σ越大, rK越小 (D) σ越大, rK越大 3. 体心立方晶体的挛晶面是 . (A) {112} (B) {110} (C) {111} (D) {123} 4. 原子扩散的驱动力是 . (A) 组元的浓度梯度 (B) 组元的化学势梯度 (C) 温度梯度 (D) 表面张力 5. 菲克第一定律描述了稳态扩散的特征, 即浓度不随 变化. (A) 距离 (B) 时间 (C) 温度 (D) 压力 6. 在间隙固熔体中, 原子扩散的方式一般为 . (A) 原子互换机制 (B) 间隙机制 (C) 空位机制 (D) 填隙机制 7. 下述关于交滑移的描述中, 正确的是 . (A) 发生交滑移时会出现曲折或波纹状的滑移带 (B) 面心立方金属最容易发生交滑移 (C) 层错能低的金属易发生交滑移 (D) 交滑移必须通过螺型位错实现 8. 多晶体发生塑性变形时, 为了满足协调变形, 每个晶粒至少需要开动 个独立的滑移系. (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

共 3 页  第 1 页

招生专业 材料加工工程 科目名称 材料科学基础 科目代码 854 9. 下述关于再结晶晶核长大的描述中, 正确的是 . (A) 晶界迁移的驱动力主要是相邻晶粒的畸变能差 (B) 晶界迁移的驱动力主要是相邻晶粒的表面能差 (C) 晶界向曲率中心移动 (D) 晶界背向曲率中心移动 10. 结合键分为物理键和化学键, 下述结合键中属于物理键的有 . (A) 金属键 (B) 离子键 (C) 分子键 (D) 共价键 二、判断下列叙述是否正确,并分析原因( 每小题2分, 共20分 ) 1. 一根位错线具有唯一的柏氏矢量, 但当位错线形状发生改变时, 柏氏矢量也会改变. 2. 在铁碳合金中, 只有过共析钢的平衡组织中才会出现二次渗碳体. 3. 固熔体合金棒顺序结晶过程中, 液-固界面推进速度越快, 则棒中宏观偏析越严重. 4. 小角度晶界均是由刃型位错排列而成. 5. 晶粒正常长大是小晶粒吞食大晶粒, 反常长大是大晶粒吞食小晶粒. 6. 如果固体中不存在扩散流, 则说明原子没有扩散. 7. 形变织构对材料的使用来说, 均是有害的. 8. 工件表面存在残余拉应力, 可显著提高其疲劳强度. 9. 再结晶是形核-长大过程, 所以也是一个相变过程. 10. 20号钢的熔点比纯铁的低, 故其再结晶温度也比纯铁的低. 三、简答题( 每小题6分, 共30分 ) 1. 分析固态相变阻力大的原因. 2. Ni-Cu扩散偶中惰性标记会移向哪一侧? 为什么? 3. 简述细晶强化机理.

共 3 页  第 2 页

招生专业 材料加工工程 科目名称 材料科学基础 科目代码 854 4. 简述空位扩散机制. 5. 碳在α-Fe中的扩散系数比在γ-Fe的大, 但渗碳温度为何仍选在奥氏体区? 四、作图、计算题( 本大题共计40分 ) 1. (15分)对于FCC结构金属, 其滑移系可表示为{111}<110>, 试完成: (1) 该类滑移系共有多少个? (2) 该类滑移系共有多少个滑移面? 分别写出各滑移面的晶面指数. (3) 在单位晶胞中画出一个滑移面及其可能的滑移方向. 2. (13分)某A-B二元共晶系合金, A组元的熔点为1000℃, B组元的熔点为700℃. wB = 0.25的合金在500℃凝固完毕, 在平衡状态下, 此合金的组织组成物中α初 占73.33%, 共晶体 (α+β)共 占26.67%; wB = 0.50的合金也在500℃凝固完毕, 此时α初 占40%, 共晶体 (α+β)共 占60%, 且合金中α相的相对量为50%. 假定α相及β相的固熔度不随温度而改变, 试画出此A-B二元相图. 3. (6分)计算面心立方结构晶体中{111}晶面及<110>晶向上原子排列密度 (晶格常数为a ). 4. (6分)纯锆在553℃和627℃等温退火至完全再结晶分别需要40h和1h. 试求此材料的再结晶激活能(已知摩尔气体常数R = 8.314 J/(mol·K)). 五、综合应用题( 每小题10分,共30分 ) 1. 根据金属凝固理论, 分析铸锭组织成因. 2. 结合生产实际, 分析加工硬化的优缺点. 3. 用一冷拉钢丝绳吊装一大型工件入炉, 并随工件一起加热到1000℃, 加热完毕, 当吊出工件时钢丝绳发生断裂. 试分析其原因.

共 3 页   第 3 页